**Инструкция по применению**

**Известковая краска «ГИГİЕНОЛЬ»**

Назначение: Известковая краска «ГИГİЕНОЛЬ», предназначенна для окраски минеральных оснований (известковых, известково-цементных, цементно-песчаных штукатурок и шпатлевок, кирпичей, бетона и других оснований). Используется для фасадных и интерьерных работ, в том числе для окраски зданий, имеющих статус памятников архитектуры, для всего жилого сектора, школьных и дошкольных учреждений и прочих общественных зданий.

Способ применения: Перед применением краску тщательно перемешивают. В случае необходимости краску разбавляют водой в количестве не более 5 % от массы.

Основание должно быть сухим, прочным. Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, масла, старых ЛКМ на синтетической основе, непрочно держащихся участков основания. Места с биоповреждениями необходимо механически зачистить и обработать биозащитным составом. Трещины и сколы штукатурок заделать подходящим для данного основания составом.

Краску наносят при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже 8 °С.

Перед нанесением краски подготовленную поверхность необходимо увлажнить (пульверизатором, кистью).

Время сушки одного слоя покрытия при температуре 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % составляет 6-8 часов. Для равномерного высыхания краски желательно в течение 3-х суток увлажнять окрашенную поверхность. Для равномерного высыхания краски необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей и сквозняков.

При температуре ниже 15°С допускается увеличение времени сушки каждого слоя до 24 часов.

Краску наносят на поверхность в один слой кистью или щеткой с мягким ворсом методом «мокрое по мокрому» за один проход во избежание образования стыков (перехлестов).

Расход краски при нанесении на гладкую поверхность в один слой составляет 200-300 г/м2.

При нанесении красок на шероховатые поверхности расход увеличивается.

Точный расход определяется путем пробного окрашивания.

Меры предосторожности: Окрасочные работы следует производить на открытом воздухе или хорошо проветриваемом помещении, для защиты рук применять защитные перчатки. После работы руки вымыть с мылом, кисти и инструменты промыть водой.

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей при температуре не ниже 5 °С.

**НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!**